## Slide 1
基于蒙特卡洛法 使用Numba和Julia
求复杂函数在积分
报告人：拓欣
成员：张凯珺 李宗
Notes: 文字 模板

## Slide 2
结论
Hastelloy
Interface
Steel
Notes: 本研究结论如下：(1)自主开发的爆炸焊接方法是获得优质Ha箔复合材料的有效途径，Ha箔的表面以及复合材料界面均展示出优良的形貌，未发现明显缺陷，爆炸载荷增加，Ha箔表面出现密集程度和尺寸均增大的褶皱，该现象可归因于Ha箔上表面压力峰值的不均匀分布。
(2)爆炸载荷是影响Ha/Q235复合材料界面形貌、热力学性能的重要因素，爆炸载荷的提升导致结合界面波状结构的形状扩大及均匀化，同时伴有高温带状区域及高应变区域的拓宽。此外，结合界面附近的材料硬度相对于母材均有大幅提升，其中Q235侧硬度提高0.7 GPa，Ha侧硬度提高0.5 GPa。
(3)Ha/Q235界面表现出显著的晶粒结构多样性，Q235侧晶粒呈现规则的等轴晶粒结构，随着与界面距离的减小，晶粒被逐渐拉长和偏转，边界处出现少量细化晶粒。Ha侧大量晶体内部存在不同取向的微小区域，这些变形偏转的晶粒方向几乎一致，这是由于高速碰撞过程中产生的应力波造成的。
(4)Ha/Q235复合材料较好的保持了耐腐蚀性能，在爆炸载荷较小的情况下制备的Ha/Q235复合材料具有更强的腐蚀性能。

## Slide 3
谢谢！